알루미늄 생산공정

AL 원자재 BILLET를 수입
▼
BILLET예열,Dies예열(예열온도400~500℃)
▼
압출(콘테나온도420℃)
▼
냉각
▼
교정
▼
절단
▼
압출검사
▼
열처리(190℃로 6시간반)
▼
열처리검사
▼
정치수재단
▼
가공
▼
가공상태검사
▼
연마
▼
탈지
▼
표면처리(피막)
▼
표면처리상태검사
▼
조립
▼
조립검사
▼
완제품검사
▼
포장
▼
출하

쇼트무광 피막처리

과정 : 쇼트 →탈지 → 가성→  중화 → 전해  →건조

◎ 쇼트 : 스텐레스볼(0.2~0.3m/m)로 AL 겉표면을 덮는다

◎ 탈지 : 계면활성제로 오염물 제거(시간:5분)

◎ 가성 : Etching이라고도 하며 압출작업 표면의 결함을 제거하는공정

(사용액 : NaoH , 시간:2~3분)

◎ 중화 : 가성작업후 표면에 부착된 합금성분제거

◎ 전해 : 표면부식을 방지하고 묘폄늬 미려함을 위해 양극산호막을 생성시키는 공정

(사용액:H2SO4 , 시간:20~30분)

KS기준은 6미크롬 이상이나 쇼트피막은 9미크롬 이상으로 경질도막이 형성됨

◎ 건조 : 작업완료후 미제거된 표면의 수분을 말리는 공정(온도:160~180℃,시간:20~30분)

알루미늄 ***** 특성

▶성분 : AL-MG(0.45~0.9%) - SI(0.2~0.6%) -FE - CU외

▶용유점 : 600~650℃

▶비중 : 2.71

▶순도 : 98%

▶성질 : 내식성,피막성,용접성이 우수하면서 가벼워

경량화가 중시되는 분야에 널리 사용되고있다